Высокоинтенсивный  ионный  синтез .

К.Д. Демаков , В.А. Старостин , С.Г. Шемардов

РНЦ “Курчатовский  Институт” ,123182, Москва ,пл.Курчатова,д.1,e-mail:vastarostin@mail.ru

Введение .

Важное  значение  имеет теоретическое и экспериментальное изучение  поведения различных примесей в кремнии при режимах радиационного ускорения диффузии , приводящих к аномально глубокому проникновению ионов в мишень . Данный  доклад посвящен изучению влияния тока ионного пучка на распределение примесей по глубине .

Эксперимент .

Опыты по облучению проводились на ионнолучевом ускорителе ИЛУ-3  [ 1 ]. Для нагрева мишени в процессе облучения был разработан специальный высокотемпературный приемник ионов. В качестве мишени был выбран монокристаллический кремний. Имплантация проводилась ионами таллия с энергией 20 кэВ при температуре подложки 1200 0С токами 0.4 и 1 А/м2 . Профиль залегания таллия по глубине определяли методом Резерфордовского обратного рассеяния ( РОР ) . На рисунке 1 приведены экспериментальные профили залегания таллия . Для сравнения , на рисунке 2 приведены профили залегания мышьяка в кремнии ( 40 кэВ , 1050 0С  )  при токах 0.1 и 0.4 А/м2 из нашей работы [ 2 ] .

Теоретическая   модель.

Для  объяснения дрейфа примеси на глубину, сильно превышающую ее пробег при имплантации, была применена модифицированная  в  [ 4 ]  и развитая в        [ 5(7 ] модель  В.В. Белошицкого для  этого процесса  [ 3 ]  :

(na / ( t = Da (2na /( x2 ( na nv kcap + nc nd kact  +

+ j0 exp(((Rp ( x + x0)2 / 2(Rp2 ) / (2( (Rp        (1)

(nc/(t=nanvkcap(ncndkact                                                       (2)

(nd/(t=Ddv(2nd/(x2(ncndkact(nvndkann+j0N(d((Rp(x+x0)        (3)

(nv/(t=Ddv(2nv/(x2(nanvkcap(nvndkann+j0N(d((Rp(x+x0)        (4)

X0=(vbt  ,  N=5.04*1022 сm(3  ,  (d=3.52*10(16 сm2  ,

где  ((х) - единичная ступенька,  N - плотность ядер кремния , (d    - ориентировочное  сечение  образования  дефекта , Rp  и  (Rp  -  пробег иона и его разброс   и , наконец, Da , Ddv , kcap , kact, kann -  свободные  параметры модели  с очевидным физическим  смыслом  коэффициентов  диффузии  примеси  и  пар  дефект- вакансия  и  скоростей  квазихимических  реакций  захвата  примеси  вакансиями,  активации  примеси  междоузлиями  и  взаимной  аннигиляции  вакансий  и  междоузлий соответственно .

Результаты  моделирования .

Система  уравнений  (1)-(4) решалась  численно  на  ЭВМ методом  конечных разностей .  Значения  свободных  параметров  модели подбирались  методом  наименьших  квадратов  так, чтобы  наилучшим  образом соответствовать экспериментальным  профилям . Результаты  расчетов приведены  в таблице . Из таблицы видна антикорреляция  по всем параметрам в токовой зависимости между ионами таллия и мышьяка . Интересно также сравнить рисунок 1 с профилями залегания мышьяка при других температурах из наших работ [ 2,8 ] .

Таблица . Подогнанные  параметры модели .

| Ion | A/m2 | Da , Ddv , 10(11 cm2/s | Kcap,Kact,Kann, 10(23 cm3/s |
| --- | --- | --- | --- |
| Tl | 1.0 | 1.851 0.436 | 1.122 7.943 0.621 |
| Tl | 0.4 | 2.339 0.328 | 2.726 10.210 1.498 |
| As | 0.4 | 0.540 0.063 | 0.889 8.321 5.795 |
| As | 0.1 | 0.169 0.204 | 2.355 7.421 2.609 |

Рисунок 1. Профили залегания ионов таллия при токах пучка 0.4 и

1 А/м2 ( пунктир ) .

Рисунок 2. Профили залегания ионов мышьяка при токах пучка 0.1 и

0.4  А/м2 ( пунктир ) .

Список   литературы .

[ 1 ] В.М. Гусев , Н.П. Бушаров , С.М. Нафтулин , А.М. Проничев , ПТЭ ,

4, ( 1969 ) , с. 19-25 .

[ 2 ] К.Д. Демаков,В.А. Старостин,С.Г. Шемардов , ЖТФ , (2002) , том 72,

вып.10 , с. 131-133 .

K.D. Demakov,V.A. Starostin,S.G. Shemardov , Technical  Physics ,

vol. 47 , No. 10 , ( 2002 ) , pp. 1333-1336 .

[ 3 ] P.A.Aleksandrov,E.K.Baranova,V.V. Beloshitsky,K.D.Demakov,V.A.Starostin,

”Rad.Eff.”,v.88,pp.249-255,1986.

[ 4 ] В.А. Старостин, ФиХОМ, 5 , (1999), с.104-105.

[ 5 ] В.А. Старостин, ФиХОМ, 2 , (2000), с. 83-85.

[ 6 ] В.А. Старостин, Кинетика ионов иттербия, имплантируемых  в  кремний  ,

Аннотация доклада  на XV Международную конференцию Взаимодействие

ионов с  поверхностью,27-31августа 2001 , Звенигород, том 2 , с. 201.

[ 7 ] V.A. Starostin , Surface and CoatingsTechnology , (2002) , vol. 158-159 ,

pp. 234-237 .

[ 8 ] К.Д. Демаков , В.А. Старостин, ЖТФ , том 71 ,  вып. 4 , ( 2001 ) , с.128-129 .

K.D. Demakov,V.A. Starostin, Tech. Phys.,vol. 46, ( 2001 ) , p. 490 .

Установка для высокоинтенсивного ионного легирования .

Предлагаются  широкие возможности по управлению физическими свойствами поверхностных слоев различных материалов в задачах :

- микроэлектроники ;

- моделирования мощных радиационных воздействий на материалы ;

- изучения радиационно-ускоренной диффузии ;

- микромеханики ( в частности трибологии ) ; и

- создания   ВТСП материалов с высокой критической температурой  и/или  током     ( т.к. такие материалы актуальны при проектировании супер - компьютеров нового поколения и в целом ряде других задач ) .