Особенности поведения энтальпии самодиффузии с температурой  в ВТСП  YBCO .

В.  А.  Старостин

РНЦ “Курчатовский  Институт” ,123182, Москва ,пл.Курчатова,д.1,e-mail:vastarostin@mail.ru

Введение.

На  основании  обработки различных экспериментальных  данных  [ 1  15  ]  , по единой модели радиационно-ускоренной диффузии  , развитой  в  наших  работах [ 13  19 ] , построены  линейные  регрессионные  зависимости  вида

Hdv ( T )=N*R*T/2  +  Hdv0

по  методу  наименьших  квадратов . Здесь R=1.98584 кал/моль/К  универсальная газовая постоянная . Результаты сведены  в  таблицу 1  .

Таблица 1.Подогнанные  параметры  линейной регрессии.

| Material | N | Hdv0 ,cal/mol |
| --- | --- | --- |
| Zr | 61 | 15704 |
| PZT | 23 | 490 |
| Si | 45 | 5393 |

Самодиффузия  в  YBCO  ВТСП .

Нами исследовалась   самодиффузия в ВТСП  YBa2Cu3O7  по  данным  экспериментов [ 1 4 ]  о профилях трансмутационно-легированных дейтонами 4 МэВ  [1] и  альфа-частицами  20  МэВ изотопов . Результаты  сведены  в  таблицу 2 .  В  отличие  от  самодиффузии в металлах , диэлектриках  и  полупроводниках , зависимость  энтальпии  от  температуры выглядит как при гигантском  фазовом  переходе, охватывающем весь температурный  интервал от абсолютного  нуля  до  точки  плавления около 1308 К ( смотри рисунок 1 ).

Таблица 2.  Рассчитанные  энтальпии  самодиффузии .

| T,0K | Hdv, cal/mol | Ref. |
| --- | --- | --- |
| 434 | 12386 | [ 1 ] |
| 621 | 22136 | [ 2 ] |
| 734 | 12217 | [ 3 ] |
| 870 | 20777 | [ 4 ] |

На рисунке 1 приведены две ”сопряженные” кривые вида

Hdv ( T )= a1*T3 +b1*T2 S1*T  ,

и           Hdv ( T )= a2*T3 b2*T2 +S2*T   , где

a1=0.000176530  ,  a2=0.000111890  cal/mol/K3   и

b1=0.21580  ,  b2=0.17033  cal/mol/K2   . Параметры  a и b определены

по данным таблицы 2 методом наименьших квадратов .

Рис. 1 .  Предполагаемая  зависимость энтальпии

самодиффузии  в  ВТСП YBCO от  температуры .

Самодиффузия  в  сильно  легированном  YBCO  ВТСП .

Нами исследовалась  и самодиффузия в образцах ВТСП  YBa2Cu3O7  сильно легированных изотопом кислорода О18 , углеродом  и дейтерием по  данным  экспериментов [ 2021 ] . Результаты  сведены  в  таблицу  3 . На рисунке  2 приведены ориентировочные зависимости энтальпии самодиффузии от температуры в предположении инвариантности параметров a и b от внедренной дозы и от внедренного иона .

Таблица 3.  Рассчитанные  энтальпии  самодиффузии .

| Ion | T,0K | Hdv, cal/mol | Ref. |
| --- | --- | --- | --- |
| O18 | 434 | 16271 | [ 21 ] |
| D | 306 | 17449 | [ 21 ] |
| C | 366 | 18107 | [ 20 ] |
| C | 375 | 18342 | [ 20 ] |
| C | 357 | 17718 | [ 20 ] |
| C | 347 | 17392 | [ 20 ] |

Рис. 2 .  Предполагаемая  зависимость энтальпии

самодиффузии  в  ВТСП YBCO от  температуры

после  высокодозовой  имплантации изотопа

кислорода  О18 ( пунктир ) или дейтерия .

Список   литературы .

[ 1 ] В.А. Дидик,В.В. Козловский,Р.Ш. Малкович и др. , Металлофизика и

новейшие технологии , том 21,вып. 2, (1999), с. 40

[ 2 ]В.А. Шустров,В.А. Дидик,В.В. Козловский и др., Радиационное

материаловедение, том  9,Харьков,(1991),с.138-141.

[ 3 ] В.А. Дидик,Р.Ш. Малкович,Е.А. Скорятина и др., Атомная энергия ,

том 77, вып. 1, (1994) , с. 81-83 .

[ 4 ]  В.А. Дидик,В.В. Козловский,Р.Ш. Малкович и др.,Атомная энергия ,

том 86, (1999) , с. 158 .

[ 5 ] R.A. Perez, F. Dyment , Appl. Phys.,A68, (1999),pp.667-671.

[ 6 ] J.O. McCaldin , A.E. Widmer, Proc. of the IEEE , v. 52 ,3 , (1964) , pp.301-302 .

[ 7 ] F. Uesugi , Y. Kikuchi , K. Watanabe and I. Hashimoto , Phys. Stat. Sol. ( a ) ,

v. 177 , 2 , ( 2000 ) , pp. 331-339 .

[ 8 ] J.F. Gibbons , J.L. Moll , N.I. Meyer ,  Nucl .Instrum . & Meth. , v. 38 , ( 1965 ) ,

pp. 165-168 .

[ 9 ] Д.Э. Назыров,С.А. Гончаров,А.В. Суворов, Письма в ЖТФ , (2000), том 26,

вып. 8, с.24-27.

[10 ] П.А. Александров,Е.К. Баранова,К.Д. Демаков и др., ФТП , ( 1987 ) ,

том 21 , вып. 5 , стр. 920-922 .

[11 ] В.А. Дидик,В.В. Козловский,Р.Ш. Малкович и др., ФиХОМ, 1 , ( 2001 ),

с. 17-19 .

[12 ] В.А. Дидик,В.В. Козловский,Р.Ш. Малкович и др. , ФТТ, том 40 , вып. 12 ,

( 1998 ), с.  2189-2192 .

[13 ] К.Д. Демаков,В.А. Старостин,С.Г. Шемардов , ЖТФ , (2002) , том 72,

вып.10 , с. 131-133 .

K.D. Demakov,V.A. Starostin,S.G. Shemardov , Technical  Physics ,

vol. 47 , No. 10 , ( 2002 ) , pp. 1333-1336 .

[14 ] P.A.Aleksandrov,E.K.Baranova,V.V. Beloshitsky,K.D.Demakov,V.A.Starostin,

”Rad.Eff.”,v.88,pp.249-255,1986.

[15 ] К.Д. Демаков , В.А. Старостин, ЖТФ , том 71 ,  вып. 4 , ( 2001 ) , с.128-129 .

K.D. Demakov,V.A. Starostin, Tech. Phys.,vol. 46, ( 2001 ) , p. 490 .

[16 ] В.А. Старостин, ФиХОМ, 5 , (1999), с.104-105.

[17 ] В.А. Старостин, ФиХОМ, 2 , (2000), с. 83-85.

[18 ] В.А. Старостин, Кинетика ионов иттербия, имплантируемых  в  кремний  ,

Аннотация доклада  на XV Международную конференцию Взаимодействие

ионов с  поверхностью,27-31августа 2001 , Звенигород, том 2 , с. 201.

[19 ] V.A. Starostin , Surface and CoatingsTechnology , (2002) , vol. 158-159 ,

pp. 234-237 .

[20 ] X.T. Liu, H.X. Lu, X.H. Liu, Q.S. Chen and S.M. Pan , A study of the

superconductivity of YBCO via C+ implantation , Physica , C , vol. 282-287,

( 1997 ), pp. 2547-2548 .

[21 ] J.A. Kilner , Yupu Li , Ion implantation and mass transport in YBa2Cu3O7

films and substrates , Nucl. Instr.  Meth. in Phys. Res. , B , vol. 139 ,

( 1998 ) , pp. 108119 .